Información del Producto

Descripción:

Es una grasa a base de compuestos sintéticos, formulada con aceites minerales altamente refinados, aditivos extrema presión, anticorrosivos y antioxidantes y contiene P.T.F.E. (Teflón) en grado técnico fino, formando una grasa de Grado NLGI 2. Brillante de aspecto untuoso y color amarillento pálido y no transparente.

Clasificación:

Grado 		N.LG.I	2

• Altamente satisfactoria donde los períodos de re-lubricación son extremadamente  largos.

• Excelentes propiedades lubricantes en un rango de temperaturas desde  -10º C a  250 º C.

• Es resistente al agua fría y a productos químicos neutros.

• No tiene punto de goteo.

• No se ablanda con el trabajo.

. La Presencia del Teflón le confiere una performance de mayor lubricidad y menos coeficiente de rozamiento.

Aplicaciones:

Lubricación de equipos industriales, rulemanes, bujes y articulaciones, bajo condiciones de alta temperatura.

Y si ésta es extrema se requiere de períodos más cortos de relubricación, porque la alta temperatura produce evaporaciones de productos y la grasa tiende a secarse.

IMPORTANTE:

NO debe contaminarse con otra grasa, porque se ablanda y el elemento a lubricar tiene que estar limpio y  seco, al igual que la engrasadora que se utilizará.

Análisis Típicos:

| Ensayo | Unidad | A.S.T.M | Producto |
| --- | --- | --- | --- |
| Consistencia N.L.G.I |  |  | 00 | 0 | 1 | 2 |
| Penetración trabajada mm / 10 |  | D-217 | 420 | 385 | 325 | 265 – 295 |
| Oxidación KPA – (PSI) |  | D-942 | 68 - 10 | 68 - 10 |  | 68(10) Max |
| Punto de Goteo C (F) |  | D-2265 | NO | NO |  | NO |
| Ensayo 4 Bolas | Kgrs | D-2266 | 200 | 200 |  | 200 |
| Aceite base Mineral |  |  |  |  |  |  |
| Viscosidad a 40 ºC | ºC | D-445 | 180 | 180 |  | 180 Min |
| Viscosidad a 100 ºC | ºC | D-445 | 15 | 15 |  | 15 Min |
| Punto de Inflamación COC C (F) | ºC | D-92 | 240 | 240 |  | 240 (464) min |

Envasado Primario y Secundario

| Producto | Primario | Secundario | Cantidad | Estiba | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 Kgrs. | Baldes | ------------------ | 1 | Pallet en rack | 48 x pallet |
| 180 Kgrs. | Tambores | ----------------- | 1 | Pallet - máx. 4 | 4 x pallet |

Descripción Visual del producto

BALDE 18 KG.

TAMBOR 180 KG.